
          
[image: image6.jpg]&5



   
承  認  書
                          SPECIFICATION   FOR   APPROVAL
       産品型號：

Part  Number         546白髮黃燈
       文件編號：
Document Number               
制 樣 號：
Muster Number                 
[image: image1][image: image2.jpg]


                              [image: image3.jpg]



	客戶確認
Client Affirm
	

	核 准
	審 核
	確 認 
	核  准
	審 核
	制 作

	
	
	
	
	
	

	客戶確認：□ 合格    □ 不合格
	        2012年02月09日


	Part Number
產品型號
	LED chip
	Lens Color
膠體顏色

	
	Die material
晶片材料
	Emitting color
發光顏色
	

	546白髮黃
	
	
	

	
	AlGaInP(黃燈晶片)
	YELLOW(黃色)
	  White diffuse(白色霧狀)


1. Package Dimension／外形尺寸圖         


[image: image4.wmf] 
Notes/備註：
1. All dimensions in mm tolerance is ±0.1mm unless otherwise noted. 
所有尺寸公差為±0.1毫米，除非另有說明
2. Burr around bottom of epoxy may be 0.5mm max. 

環氧底部約有最大值為1.0毫米的多膠
3.Lead frame：Ag plating copper ally
支架為外鍍銅、銀合成．
4．Material as follows：Resin Epoxy
膠體外形為環氧樹脂
5．P/N & Model in samples approval sheet can be used to inquire，please provide corresponding P/N& model if customer need 
	2.Applications/產品應用
Display 顯示幕  
Indicator指示燈
Rear Stop/Turn/Tail Signals/交通標示  
Ligting/Applications/照明應用燈
Automotive/汽車燈
3．SPECIFICATIONS／規格詳細表                       
(1) Absolute Maximum Rating／極限參數  
(Ambient temperature/環境溫度:25℃   Humidity/濕度:PH60%)

	Parameter／參數
	Symbol
參數
	Absolute Maximum Rating
極限參數
	Unit
單位

	Forward Current／正向電流
	IF
	40
	mA

	Peak Forward Current／峰值電流
	IFP
	80
	mA

	Reverse Voltage／反向耐壓
	VRP
	5
	  V

	Power Dissipation／損耗功率
	PD
	100
	mw

	Electrostatic Discharge／防靜電電壓
	ESD
	4000
	V

	Operating Temperature／工作溫度範圍
	TOP
	-25℃至80℃
	℃

	Storage Temperature／儲存溫度範圍
	TSTG
	-40℃至85℃
	℃

	Lead Storage Temperature／焊接溫度
	TSOL
	Max.260℃ FOR 5 SECONDS MAX 膠體3mm以下

	1Pulse width≦0.1msec duty≦1/10

	(2) Initial Electrical/Characteristics／光電參數
(Ambient temperature/環境溫度:25℃   Humidity/濕度:PH60%)

	Parameter/參數
	Symbol
符號
	Condition
測試條件
	Min
	Avg
	Max
	Unit
單位

	Forward Voltage／正向電壓
	VF
	IF=20mA
	1.9
	2.0
	2.4
	v

	Reverse Current／反向電流
	IR
	VR=5v
	==
	==
	3
	μA

	Viewing Angle／發光角度
	H-H
	IF=20mA
	
	85
	
	deg

	
	V-V
	
	
	40
	
	deg

	Luminous Intensity／發光強度
	IV
	
	400
	==
	600
	mcd

	Dominant Wavelength／主波長
	λd
	
	587
	==
	593
	nm

	Luminous Flux／光通量
	Φ
	
	==
	0.85
	==
	Lm

	Color lukewarm／色溫
	Ｋ
	
	==
	==
	==
	 K



4. Ranks Combination / 系列說明
	Rank(IF =（20mA)
	JR1
	JR2
	JR3

	Luminous Colour(nm)
	587-590
	590-593
	


	Rank(IF = （20mA)
	J1
	K0
	K1

	Luminous Intensity(mcd)
	
	400-600
	


Notes/備註：
1.Dominant Wavelength Rank:5nm/Bin  Forward Voltage Rank :0.2v/Bin. 

主波長等級為5nm/檔,正向電壓等級為0.2V/檔。
2.Tolerance of measurement of luminous flux or Intensity        : ±15% 

光通量或光強度測量的公差為±15%
3.Tolerance of measurement of dominant wavelength            : ±1.0nm
主波長測量的公差為±1.0%
4.Tolerance of measurement of forward voltage                 : ±0.1V
正向電壓測量的公差為±0.1V
5.All ranks will be included per normal delivery and rank rations will be determined by EOI.
以上條件需保證在正常運輸方式下，才能確保使用壽命。
6.Please confirm with EOI salesman, if your request different from standard specification. 

請確認承認書後，如果要求改變標準，請與我司客服部或業務員聯繫。
5. Reliability Test Project／可靠性實驗項目  

Test items And Result／測試專案和結果   
	描述
Description
	項目
Item
	測試標準
Test criterion
	測試條件
Test condition
	測試時間
Test time
	數量
Qty
	失效數量
Fail qty

	壽命測試
Life test
	常溫壽命測試
Life test(room temperature)
	JIS7021:B4
	Ta=25℃±5℃，IF=30mA
	1000Hrs
	30
	0

	環境測試
Ambience
 test
	高溫存儲
High temperature store
	JIS7021:B10
MIL-STD-202:210A
MIL-STD-750:2031
	Ta=85℃±5℃
	1000Hrs
	30
	0

	
	低溫存儲
Low temperature store
	JIS7021:B12
	Ta= -35℃±5℃
	1000Hrs
	30
	0

	
	高溫高濕測試
High temperature/ humidity test
	JIS7021:B11
MIL-STD-202:103D
	Ta=65℃±5℃
RH=85%
	1000Hrs
	30
	0

	
	冷熱衝擊測試
Cold / Heat strike test
	JIS7021::B4
MIL-STD-202:107D
MIL-STD-750:1026
	30min
-10℃±5℃←→100℃±5℃
5min            5min
	50Cycles
	30
	0

	
	冷熱迴圈測試
Cold and heat cycle test
	JIS7021:A3
MIL-STD-202:107D
MIL-STD-705:105E
	 5min   5min   5min
-35℃～25℃～85℃～-35℃
30min  5min  30min  5min
	50Cycles
	30
	0


Typical  photo electricity characteristic curve chart/典型光電特性曲線圖
(Ta=25℃ Unless Otherwise Noted)

[image: image5.wmf]100

%

IF(mA)

Ta(

¡ã

C)

80.0

40.0

60.0

20.0

FIG.2 MAXIMUM FORWARD DC CURRENT VS

 AMBIENT TEMPERATURE(Tjmax=105 

¡ã

C) 

0.0

100.0

FIG.1 FORWARD CURRENT VS.

FORWARD VOLTAGE.

1.7

2.1

1.9

IF(mA)

0

20

40

60

80

100

2.3

Vf(V)

1.5

IF(mA)

80.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

40.0

60.0

20.0

FIG.3 RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS.

FORWARD CURRENT.

0.0

100.0

FIG.4 RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS.

WAVELENGTH.

0

%

25

%

50

%

75

%

2.5

100

80

60

40

20

0

Domi WL=623nm

I (RELATIVE LUMINOUS INTENSITY)

700

600

650

550

500

750

Half Power       WL=23nm

0

¡ã

V-V

H-H

-90

¡ã

-60

¡ã

90

¡ã

60

¡ã

le(

%)

30

¡ã

FIG.5 FAR FIELD PATTERN

-30

¡ã

50

% Power Angle:100

¡ã

0

%

20

%

40

%

60

%

80

%

100

%

0

H-H: 60

¡ã

V-V:35

¡ã


6、使用說明:
1.  LED 貯存條件：溫度 10℃～26℃，濕度 40%～65%，包裝袋密封保存。
2.  接觸 LED 檢查時需戴手套或手指套，工作臺面也要接地，包裝袋開口後及時封口,防止腳位氧化
3.  外掛程式，這一過程主要是靜電的防護：
A：生產前檢點機台設備接地線是否正常。
B：檢查人員靜電環是否正常，查靜電環的金屬是否與人的皮膚接觸緊密。
C：在外掛程式時最好要求作業員戴好靜電手套或靜電手指套。
D：作業檯面要求鋪好靜電膠布，膠布之間應互相連接接地。
E：開封後，最好在 24 小時內用完，否則可能會引起燈腳氧化生銹。
4.  焊接兩隻腳 LED 有四種方法：手動焊接，自動點焊，過錫爐焊接，波峰爐焊接：
A：手動焊接：一般電鉻鐵溫度設定在 315℃左右，焊接時間不超過 5 秒，最好在 3 秒，焊接次數不要超過三次。電鉻鐵溫度選擇一般是根據錫絲成份而定，並不是不變的。
B：自動點焊：此焊錫一般按常規設定，焊錫溫度一般按錫絲成份而設定。設定時間為 3 秒。
C：錫爐焊接：現階段在中國比較普遍，在使用前一般要點檢錫爐溫度是否符合所設定的溫度最高不超過 235℃±5℃，浸錫時間不超過 5 秒，點檢錫液溫度，選擇合適的助焊劑，要經常清潔錫液面。
D：波峰焊接：是目前比較先進焊接，這個對選用助焊劑比較重要，不同型號的助焊劑，對焊點光潔度不同，預熱時間長短對焊接品質也有關係，經常點檢錫面，錫液要定時更換，溫度要根據錫條的成份調節，但最高不要超過 260℃±5℃，最長時間不要超過 5 秒。
 以上焊接時機台須接地，機台靜電不要超過 30V，人體靜電不超過 50V。手動焊接建議最好使用恒溫電鉻鐵。在寒冷乾燥環境儘量減少車間人員走動，避免靜電產生。
5.  LED 隨著電流的增加和溫度的升高，它的使用壽命會成某個曲線下降，特別是反向漏電流隨溫度升高，漏電會明顯增加，導致 LED 壽命衰減很快。具體參照我司產品規格書。
6.  建議在設計 PCB 時要有接地電路。特別注意燈仔使用環境：濕度在 50%～80%之間，否則將會有靜電擊穿和大電流擊死，溫度在-20℃到 70℃使用。Ta=25℃條件下：藍色，綠色，12mil 晶片恒定電流最大值不要超過 30mA，9mil 晶片不超過 15mA。紅色、黃色 12mil 晶片恒定電流最大值不要超過 50mA，9mil 晶片恒定電流不超過 30mA。
7.  使用白燈時特別注意：
A：不同級別的白燈不能混合使用，特別是色區不同的。
B：順向電壓不是同一級別的不能串在一起使用。
C：建議使用定電流驅動。
8. LED 在成形時，燈腳彎曲點至膠體底部至少有 3mm 距離；不要在焊接時或焊接後彎曲燈腳，如果必須彎曲燈腳，那麼應該在焊接前進行。
                    ATTENTION


               OBSERVE PRECAUTONS


               ELECTROSTATIC


               SENSITIVE DEVICES








第 8 頁 共 8 頁

_1340882814.dwg

_1320742716.dwg

